Résumé RST08

Thématique: GFA, argiles et applications - Notre étude s’intéresse à la caractérisation des argiles de la région Tanger-Tétouan (NW du Maroc) en vue de leurs exploitations industrielles.

Type de participation: poster

Titre :

Caractérisation minéralogique des argiles Crétacé et Pliocène de la région Tanger-Tétouan (NW du Maroc) en vue de leur valorisation industrielle

Adresse e-mail : Premier auteur : Meriam.ElOuahabi@student.ulg.ac.be

Auteurs : M. El Ouahabi(1,2), N. Fagel(1) and A. Ben Moussa(2)

(1) URAP, Argile et Paléoclimat, Département de Géologie, Université de Liège ULg Sart-Tilman, Allée du 6 Août, B-4000 Liège, Belgique, Tel : +32.4.3662210, Fax : +32.4.3662029

(2) Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Abdelmalek Essaâdi, BP 2121 M’hanech II, 93000 Tétouan, Maroc.

Résumé :

Les argiles constituent une ressource naturelle ou géoressource utilisée depuis des millénaires. Actuellement leurs applications comme minéraux industriels sont très diversifiées. Dans ce contexte, notre objectif est d’estimer les potentialités qu’offrent les nombreux gisements d’argiles au Maroc, en particulier dans le nord du pays. Le choix de la région Tétouan-Tanger se justifie par l’abondance particulière des gisements argileux mais également par le rôle économique de la région. La province de Tétouan exploite les argiles régionales et  produit plus de 45% à l’échelle nationale des matériaux de construction (briques et réfractaires). Ces argiles seront utilisées dans les projets de développement que connaît la région (e.g. port Tanger-Med). Cependant l’utilisation très répandue des argiles naturelles (briques, céramiques, poteries) n'est basée sur aucune étude fondamentale appropriée de ces matériaux.

Notre étude s’intéresse aux gisements d’argiles Crétacé et Pliocène de la région Tanger – Tétouan au NW du Maroc. Dans cette région, les argiles crétacés sont utilisées en particulier dans l’industrie des céramiques de murs et des briques. Les formations pliocènes inférieures, constituées d’un mélange de marnes, de sables et de graviers, sont traditionnellement utilisées comme matière première dans la production de poteries. Une quarantaine d’échantillons ont étés prélevés sur plus de vingt sites dans des formations à dominance argileuse qui affleurent dans le domaine rifain. Les analyses minéralogiques par diffraction des rayons X (D8 Advance) ont fait l’objet d’une analyse de la minéralogie totale sur poudre et d’une analyse de la fraction argileuse < 2 microns sur agrégat orienté. Le cortège minéralogique est assez diversifié. Les  minéraux argileux de base sont: chlorite – kaolinite – illites etc… avec la présence des interstratifiés (vermiculite-smectite et chlorites-vermiculite) et des impuretés tels que le quartz (47 %), le feldspath (4 à 12 %.), les carbonates (calcite de traces jusqu’à 43 % et dolomite de traces jusqu’à 23 %), la muscovite (49 %) etc.…Les argiles prises des formations crétacées contiennent une grande proportion des chlorites, des kaolinites, des illites et des interstratifiés chlorite-vermiculite, alors que les argiles pliocènes renferment moins de chlorites, des smectites des vermiculites, des kaolinites. Des analyses géotechniques (granulométrie, limite de plasticité-élasticité….) complètent la caractérisation des gisements étudiés, ainsi que plusieurs essais d’interprétation quantitatifs sont envisagés.

Résume RST08 M . El Ouahabi